|  | Министерство образования и науки Челябинской области Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Челябинский государственный промышленно-гуманитарный техникум имени А.В. Яковлева» |
| --- | --- |

Начальный (внутриучрежденческий) этап

конкурса/олимпиады профессионального мастерства

для обучающихся по программам

среднего профессионального образования

ЗАДАНИЯ

для обучающихся по  профессии

15.01.05 Сварщик (ручной и частично

механизированной сварки (наплавки)

Челябинск, 2018

Тестовые задания

1 вариант

Инструкция: Выберите один или несколько правильных вариантов ответов и обведите их кружочком:

1. Выберите среди указанных сечения балки, которые применяются  чаще других.

Р=5

а) двутаврового сечения

б) коробчатого сечения

в) таврового сечения

г) уголок

д) швеллер

2.Укажите последовательность выполнения наложения швов при сварке стыков балок

Р=4

а) стыковые, а затем угловые швы

б) стыковые швы на толстом металле, а затем -  на тонком металле

в) угловые, а затем стыковые швы

г) стыковые швы на тонком металле, а затем на толстом металле

3. Выберите вариант ответа соблюдения технологии сварки стыков балок

Р=3

а) экономится металл

б) сокращаются затраты времени на выполнение работы

в) уменьшаются  деформации и напряжения от сварки

4.Перечислите виды стыков двутавровых балок

Р=4

а) совмещенный

б) раздвинутый (технологический)

в) простой

г) сложный

5.Укажите требования, предъявляемые  к сварным швам решетчатых и балочных конструкций

Р=4

а) плотность

б) прочность

в) многослойность

г) точность

6.  Укажите часто встречающиеся виды сечений для изготовления  решетчатых конструкций

Р=6

а) двутаврового сечения

б) коробчатого сечения

в) таврового сечения

г) уголок

д) швеллер

е) трубы

7. Укажите направление наложения швов в узле фермы

Р=2

а) центра к краям узла

б) краев к центру узла

8. Выберите наиболее распространенный способ сборки  ферм.

Р=3

а) способ копирования

б) способ рулонирования

в) способ разбивки  конструкции на габаритные блоки

9. Выберите из названных конструкций те, которые относятся к листовым

Р=9

а) фермы

б) резервуары

в) газгольдеры

г) опоры линий электропередач

д) кожухи различного рода химической аппаратуры

е) сосуды для хранения жидкостей

ж) каркасы зданий и сооружений

з) паровые котлы

и) химическая аппаратура

10.Выберите вариант ответа для способа рулонирования

Р=4

а) собирают и сваривают конструкцию из отдельных или укрупненных в блоки листов

б) крупные узлы конструкции в виде полотнищ большого размера собирают, сваривают и сворачивают в рулон на специальных  установках

в) первая, собранная по разметке конструкция используется в качестве шаблона ( копира ),  а детали следующей конструкции  раскладывают и совмещают с деталями шаблона

г) навивка на основную обечайку требуемого числа слоев рулонной стали

11. Укажите способ сварки тонкостенных сосудов,  работающих под давлением

Р=6

а) электрошлаковую сварку или многослойную под флюсом с последующей термической обработкой

б) навивку на основную обечайку  толщиной 20-40мм требуемого числа слоев   рулонной стали толщиной 4-8мм

в) используя остающиеся подкладные кольца

г) двустороннюю сварку под флюсом или в инертных газах с применением двухслойных сталей

д) охват зоны кольцевого стыка жестким бандажом снаружи, а сваривают   изнутри

е)  сварку стыков на съемных подкладках разжимных колец

12.Укажите способ проверки качества  сварки сосудов, работающих под давлением

Р=7

а) испытанием образцов, вырезанных из пробных пластин, сваренных  одновременно с основным изделием

б) гидравлическим давлением, превышающим рабочее в 1,5-2раза

в) ультразвуком

г) рентгеновским просвечиванием или гамма лучами

д) керосином

е) аммиаком

ж) выдержкой воды в течение суток

13.Выберите виды сварки стыков трубопроводов диаметром более 200мм

Р=6

а) соединение сплющенных концов труб ванным способом

б) раздвинутый (технологический)

в) соединение на остающемся подкладном кольце

г) поворотный

д) с козырьком  (технологический)

е) неповоротный

14.Определите сущность  ручной дуговой сварки поворотного стыка трубопровода

Р=4

а) автоматическая сварка  под флюсом производится одновременно тремя дугами, две из которых находятся внутри и одна снаружи трубы сворачиваемой из рулонной стали на специальном стане

б) стык разбивается на четыре участка, соединяется тремя прихватками и провариваются первые два участка в вертикальном положении, затем стык   поворачивают на 90 градусов и проваривают оставшиеся два участка, после чего проваривают второй слой стыка по всему периметру,  поворачивая его в одну сторону и третий слой – поворачивая в другую сторону

в)   стык разбивается на четыре участка, соединяется тремя прихватками и провариваются первые два участка в потолочном положении, затем   проваривают оставшиеся два участка в вертикальном и нижнем положении, после чего проваривают второй слой стыка по всему периметру   в одну сторону и третий слой – в другую сторону

г)  из  стыка трубы вырезают  верхнюю часть (козырек) и проваривают нижнюю часть стыкового соединения с внутренней   стороны, после чего вваривают верхнюю часть обратно

15. Укажите диаметры электродов, применяемых для сварки стыков трубопроводов.

Р=3

а) 5мм для корня шва и 4мм для последующих слоев

б) 5мм для корня шва и 6мм для последующих слоев

в)  4мм для корня шва и 5мм для последующих слоев

16.Укажите марки электродов, применяемых чаще других для сварки стыков трубопроводов.

Р=4

а)  УОНИ-13/55

б)  АНО-4

в)  ВСЦ-1

г)  ОЗС-15Н

17. Укажите применение неповоротной сварки стыков трубопроводов

Р=4

а) невозможности производить сварку в потолочном положении

б)невозможности произвести поворот стыка труб

в) возможности произвести поворот стыка труб

г) сварке на остающемся подкладном кольце

УСТАНОВИТЕ СООТВЕТСТВИЕ И НИЖЕ ВПИШИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ   ВАРИАНТ ОТВЕТА:

18.Укажите,  соответствие вида  и объектов контроля

Р=9

| - Пооперационный (текущий) - Входной (предварительный) - Окончательный | А) Качество и марки металла Б) Качество сварных швов В) Прочность и надежность сварной конструкции Г) Качество и марки электродов, флюсов, газов Д) Квалификация сварщиков Е) Соответствие требованиям и исправность оборудования Ж) Подготовка кромок под сварку З) Точность сборки И) Режим сварки |
| --- | --- |

Эталон ответа:1 - ________________; 2 - ___________________; 3 - _____________________.

∑Р=87

Эталон ответа к заданиям

1 вариант

| № задания | Эталон ответа |
| --- | --- |
| 1 | А, Б |
| 2 | А, Б |
| 3 | В |
| 4 | А, Б |
| 5 | Б |
| 6 | Г, Е |
| 7 | Б |
| 8 | А |
| 9 | Б, В, Д, Е |
| 10 | Б |
| 11 | В, Д |
| 12 | А, Б, В, Г |
| 13 | Г, Д, Е |
| 14 | Б |
| 15 | В |
| 16 | А, В |
| 17 | Б |
| 18 | 1-Ж, З, И 2-А, Г, Д, Е 3-Б, В |

Методика оценивания качества выполнения заданий (В.П. Беспалько):

Количественным критерием оценки правильности выполнения тестовых заданий служит коэффициент Ка, представляющий собой отношение количества правильно выполненных обучающимися существенных операций (А) к общему числу существенных операций теста(Р)    Ка = А/Р

| Ка | 1,0-0,9 | 0,89-0,8 | 0,79-0,7 | < 0,7 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| отметка | 5 | 4 | 3 | 2 |

2 вариант

ВЫБЕРИТЕ ОДИН ИЛИ НЕСКОЛЬКО ПРАВИЛЬНЫХ ВАРИАНТОВ ОТВЕТОВ И ОБВЕДИТЕ ИХ КРУЖОЧКОМ:

1.Определите сечения балки применяемые чаще других

Р=5

а) таврового сечения

б) коробчатого сечения

в) двутаврового сечения

г) уголок

д) швеллер

2.Укажите последовательность выполнения наложения швов при сварке стыков балок

Р=4

а) стыковые, а затем угловые швы

б) угловые, а затем стыковые швы

в) стыковые швы на тонком металле, а затем на толстом металле

г) стыковые швы на толстом металле, а затем -  на тонком металле

3. Выберите вариант ответа соблюдения технологии сварки стыков балок

Р=3

а) экономится металл

б) уменьшаются  деформации и напряжения от сварки

в) сокращаются затраты времени на выполнение работы

4.Укажите виды стыков двутавровых балок

Р=4

а) простой

б) раздвинутый (технологический)

в) совмещенный

г) сложный

5.Укажите требования, предъявляемые  к сварным швам листовых конструкций

Р=4

а) плотность

б) прочность

в) многослойность

г) точность

6.  Укажите виды сечений, применяемых чаще других для изготовления  решетчатых конструкций

Р=6

а) двутаврового сечения

б) трубы

в) таврового сечения

г) уголок

д) швеллер

е) коробчатого сечения

7. Укажите направление наложения швов в узле фермы.

Р=2

а) центра к краям узла

б) краев к центру узла

8. Выберите способ наиболее распространенный для сборки  листовых конструкций толщиной до 18 мм.

Р=3

а) копирования

б) рулонирования

в) разбивки конструкции на габаритные блоки

9. Укажите конструкции работающие под давлением.

Р=9

а) фермы

б) резервуары

в) газгольдеры

г) опоры линий электропередач

д) кожухи различного рода химической аппаратуры

е) сосуды для хранения жидкостей

ж) каркасы зданий и сооружений

з) паровые котлы

и)  химическая аппаратура

10.Выберите вариант ответа для  способа копирования.

Р=4

а) собирают и сваривают конструкцию из отдельных или укрупненных в блоки листов

б) крупные узлы конструкции в виде полотнищ большого размера собирают, сваривают и сворачивают в рулон на специальных  установках

в) первая, собранная по разметке конструкция используется в качестве шаблона ( копира ),  а детали следующей конструкции  раскладывают и совмещают с деталями шаблона

г) навивка на основную обечайку требуемого числа слоев рулонной стали

11. Укажите способ выполнения сварки толстостенных сосудов,  работающих под давлением

Р=6

а) электрошлаковую сварку или многослойную под флюсом с последующей термической обработкой

б)  навивку на основную обечайку  толщиной 20-40мм требуемого числа слоев   рулонной стали толщиной 4-8мм

в) используя остающиеся подкладные кольца

г) двусторонней сваркой под флюсом или в инертных газах с применением  двухслойных сталей

д)  охват зоны кольцевого стыка жестким бандажом снаружи, а сваривают   изнутри

е) сварку стыков  на съемных подкладках разжимных колец

12.Выберите способ проверки качества  сварки сосудов трубопроводов.

Р=7

а)  испытанием образцов, вырезанных из пробных пластин, сваренных  одновременно с основным изделием

б) выдержкой воды в течение суток

в) аммиаком

г) рентгеновским просвечиванием или гамма лучами

д) керосином

е) ультразвуком

ж) гидравлическим давлением, превышающим рабочее в 1,5-2раза

13.Укажите виды сварки стыков трубопроводов диаметром более 200мм

Р=6

а) поворотный

б) раздвинутый (технологический)

в) соединение на остающемся подкладном кольце

г) соединение сплющенных концов труб ванным способом

д) с козырьком  (технологический)

е) неповоротный

14.Определите сущность  ручной дуговой сварки неповоротного стыка трубопровода

Р=4

а) автоматическая сварка  под флюсом производится одновременно тремя дугами, две из которых находятся внутри и одна снаружи трубы сворачиваемой из рулонной стали на специальном стане

б) стык разбивается на четыре участка, соединяется тремя прихватками и провариваются первые два участка в вертикальном положении, затем стык   поворачивают на 90 градусов и проваривают оставшиеся два участка, после чего проваривают второй слой стыка по всему периметру,  поворачивая его в одну сторону и третий слой – поворачивая в другую сторону

в)   стык разбивается на четыре участка, соединяется тремя прихватками и провариваются первые два участка в потолочном   положении, затем   проваривают оставшиеся два участка в вертикальном и нижнем положении, после чего проваривают второй слой стыка по всему периметру   в одну сторону и третий слой – в другую сторону

г)  из  стыка трубы вырезают  верхнюю часть (козырек) и проваривают нижнюю часть стыкового соединения с внутренней   стороны, после чего вваривают верхнюю часть обратно

15. Выберите диаметры электродов для сварки стыков трубопроводов

Р=3

а)  4 мм для корня шва и 5 мм для последующих слоев

б)  5 мм для корня шва и 6 мм для последующих слоев

в) 5 мм для корня шва и 4 мм для последующих слоев

16. Выберите марки электродов , которые чаще других применяют для сварки трубопроводов.

Р=4

а)  АНО-4

б)  ВСЦ-1

в)  УОНИ-13/55

г)  ОЗС-15Н

17. Выберите вариант сварки стыков трубопроводов с козырьком

Р=4

а)  невозможности производить сварку в потолочном положении

б) невозможности произвести поворот стыка труб

в)  возможности произвести поворот стыка труб

г) сварке на остающемся подкладном кольце

УСТАНОВИТЕ СООТВЕТСТВИЕ И НИЖЕ ВПИШИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ   ВАРИАНТ ОТВЕТА:

18.Укажите,  соответствие вида  и объектов контроля

Р=9

| - Входной (предварительный) - Пооперационный (текущий) - Окончательный | А) Соответствие требованиям и исправность оборудования Б) Качество сварных швов В) Качество и марки металла Г) Точность сборки Д) Квалификация сварщиков Е)Прочность и надежность сварной конструкции Ж) Подготовка кромок под сварку З) Режим сварки И) Качество и марки электродов, флюсов, газов |
| --- | --- |

Эталон ответа:1 - ________________; 2 - ___________________; 3 - _____________________.

∑Р=87

Эталон ответа к заданиям

2 вариант

| № задания | Эталон ответа |
| --- | --- |
| 1 | Б, В |
| 2 | А, Г |
| 3 | Б |
| 4 | Б, В |
| 5 | А, Б |
| 6 | Б, Г |
| 7 | Б |
| 8 | Б |
| 9 | З, И |
| 10 | В |
| 11 | А |
| 12 | А, Г, Е, Ж |
| 13 | А.Д, Е |
| 14 | В |
| 15 | А |
| 16 | Б, В |
| 17 | А |
| 18 | 1-А, В, Д, И 2-Б, Е 3-Г, Ж, З |

Методика оценивания качества выполнения заданий (В.П. Беспалько):

Количественным критерием оценки правильности выполнения тестовых заданий служит коэффициент Ка, представляющий собой отношение количества правильно выполненных обучающимися существенных операций (А) к общему числу существенных операций теста(Р)    Ка = А/Р

| Ка | 1,0-0,9 | 0,89-0,8 | 0,79-0,7 | < 0,7 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| отметка | 5 | 4 | 3 | 2 |